BÁO CÁO TỔNG QUAN TÀI LIỆU KHOA HỌC

I. Thông tin chung

- Chủ đề nghiên cứu: Ứng dụng của chất điện phân rắn và vật liệu Composite trong việc ức chế sợi nhánh và nâng cao tính an toàn của pin Lithium kim loại.

- Lý do chọn đề tài: Đây là một chủ đề hẹp, chuyên sâu và có tiềm năng rất lớn trong lĩnh vực năng lượng, nhằm giải quyết bài toán cháy nổ của chất điện phân lỏng truyền thống và mở đường cho thế hệ pin lưu trữ năng lượng mật độ cao.

- Câu hỏi nghiên cứu: Việc sử dụng và tinh chỉnh cấu trúc của chất điện phân rắn (vô cơ, polymer, hoặc composite vô cơ-hữu cơ) tác động như thế nào đến khả năng ngăn chặn sự hình thành sợi nhánh Lithium, độ dẫn ion ở nhiệt độ phòng và tính an toàn cháy nổ của pin?

- Công cụ AI sử dụng: Elicit và Consensus (để tìm kiếm, sàng lọc các nghiên cứu học thuật uy tín trong 5 năm trở lại đây và trích xuất dữ liệu nhanh).

II. Bảng tổng hợp và so sánh kết quả nghiên cứu

| STT | Tên bài báo & Tác giả (Năm xuất bản) | Phương pháp & Vật liệu nghiên cứu | Mục tiêu nghiên cứu | Kết quả & Đóng góp chính | Hạn chế / Hướng phát triển |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Blocking Lithium Dendrite Growth with Ultrathin Amorphous Li-La-Zr-O - ChemRxiv (2023) | Chế tạo màng mỏng LLZO vô định hình (70 nm) bằng phương pháp phún xạ Magnetron. | Tạo ra lớp màng siêu mỏng giúp chặn hoàn toàn sợi nhánh dendrite trong pin thể rắn. | Độ dẫn ion đạt 10⁻⁷ S/cm; chặn được sự đâm xuyên của dendrite ở mật độ dòng điện cao 1.3 mA/cm² ở nhiệt độ phòng; giảm điện trở mặt phân cách. | Quá trình phún xạ Magnetron phức tạp, khó mở rộng quy mô sản xuất công nghiệp với chi phí thấp. |
| 2 | Chemo-Mechanical Challenges in Solid-State Batteries - McDowell et al. (2022) | Phân tích tổng quan và mô phỏng hóa-cơ học ứng suất của bề mặt phân cách LLZO/Lithium. | Hiểu rõ cơ chế cơ học dẫn đến sự phát triển của sợi nhánh qua chất điện phân rắn. | Chỉ ra rằng Lithium có thể biến dạng rão (creep) và lan truyền qua các lỗ hổng/ranh giới hạt của LLZO do sự chênh lệch ứng suất cơ học. | Cần thêm các thí nghiệm in-situ ở thang nano để xác minh động học phân giải cơ học theo thời gian thực. |
| 3 | Application of Li3InCl6-PEO Composite Electrolyte - MDPI (2023) | Đúc màng bùn (slurry casting) chế tạo vật liệu composite từ Halide (Li3InCl6) và PEO hữu cơ. | Tăng cường tính linh hoạt cơ học và khả năng chịu độ ẩm của chất điện phân Halide. | Màng linh hoạt, độ dẫn ion đạt 1.19 mS/cm ở 35°C; duy trì trên 80% dung lượng sau 150 chu kỳ sạc/xả. Phục hồi tốt sau khi tiếp xúc độ ẩm. | Sự xuất hiện của các vết nứt vi mô sau nhiều chu kỳ sạc xả làm tăng dần điện trở nội tại. |
| 4 | Structural Effect of Composite Solid Electrolyte on Fire Safety - MDPI (2024) | Tổng hợp cấu trúc 1D Al-LLZO kết hợp với ma trận polymer PVDF-HFP; thử nghiệm đốt cháy. | Đánh giá tác động của cấu trúc composite lên độ dẫn ion và tính chống cháy. | Đạt độ dẫn 1.4 × 10⁻⁴ S/cm với lượng nhỏ Al-LLZO (5.1%); cell đối xứng hoạt động ổn định >2000 giờ; chống cháy hoàn toàn. | Tỷ lệ vật liệu vô cơ thấp làm giới hạn độ cứng cơ học thuần túy so với ceramic dạng khối. |
| 5 | Multifunctional Double-Layer Composite Solid Electrolyte - ACS (2025) | Thiết kế cấu trúc màng composite hai lớp không đối xứng cho pin. | Nâng cao độ ổn định điện hóa ở điện áp cao (High-Voltage) của pin Lithium kim loại. | Cấu trúc lớp kép giúp giảm đáng kể hiện tượng phân cực bề mặt, hoạt động ổn định với các cực âm điện áp cao. | Khó khăn trong việc duy trì độ kết dính vật lý giữa hai lớp phủ sau một thời gian dài vận hành. |
| 6 | Flexible Asymmetric Organic-Inorganic Composite based on PI Membrane - Frontiers (2022) | Phủ vật liệu hữu cơ-vô cơ không đối xứng lên màng nền Polyimide (PI). | Tạo màng điện phân dẻo dai, bền vững và hoạt động tốt ở nhiệt độ môi trường. | Dung lượng phóng điện đảo nghịch cao; Hiệu suất Coulombic đạt 98%; tính dẻo dai cơ học cực tốt nhờ màng nền PI. | Màng PI có giá thành vật liệu cao, cần tối ưu quy trình để cạnh tranh về giá thành. |

III. Nhận xét và Tổng hợp kết quả

Dựa trên việc ứng dụng Elicit và Consensus phân tích 6 bài báo trên, có thể rút ra những đánh giá sâu sắc sau về xu hướng nghiên cứu pin Lithium kim loại thể rắn:

- Sự chuyển dịch từ Thuần Vô cơ/Hữu cơ sang Vật liệu Composite: Các nghiên cứu (Bài 3, 4, 5, 6) đều cho thấy một sự đồng thuận lớn: không có một vật liệu đơn lẻ nào hoàn hảo. Chất điện phân polymer (PEO, PVDF) dẻo dai, dễ tiếp xúc bề mặt nhưng dẫn ion kém và chịu nhiệt thấp. Trong khi đó, gốm (LLZO, Halide) dẫn ion tốt, chống cháy nhưng giòn và nặng. Việc kết hợp chúng thành Composite Solid Electrolyte giúp trung hòa ưu nhược điểm, vừa ức chế sợi nhánh, vừa đảm bảo tính dẻo dai và chống cháy.

- Đột phá trong kỹ thuật thiết kế giao diện: Sự hình thành sợi nhánh dendrite - nguyên nhân chính gây đoản mạch và cháy nổ - chủ yếu phát sinh từ sự không đồng đều ở bề mặt phân cách kim loại/điện phân (Bài 2). Giải pháp phủ các màng vô định hình siêu mỏng (Bài 1) hoặc thiết kế màng kép không đối xứng (Bài 5, 6) đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc điều phối dòng ion Li+, từ đó chặn đứng dendrite ngay từ giai đoạn mầm mống.

- Hạn chế chung: Dù có kết quả phòng thí nghiệm xuất sắc, thách thức lớn nhất hiện nay được báo cáo chỉ ra vẫn là chi phí chế tạo (phún xạ từ tính, màng Polyimide) và sự phân hủy cơ học âm thầm (nứt vi mô ở Bài 3) qua hàng ngàn chu kỳ sạc xả. Hướng nghiên cứu tối ưu hóa quy trình sản xuất màng composite tỷ lệ lớn sẽ là chìa khóa để thương mại hóa thành công.